CAIET DE SARCINI

BETOANE

GENERALITĂŢI

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrări de betoane simple şi armate, turnate monolit pe şantier în elemente de construcţii curente.

STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ

La lucrări de betoane se vor avea în vedere următoarele standarde şi normative de referinţă :

- STAS 1667-76      Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare.

- STAS 3622-86      Betoane de ciment. Clasificare.

- STAS 1799-88      Construcţii de beton, beton armat şi precomprimat. Tipul  şi frecvenţa verificărilor calităţii materialelor şi betoanelor destinate executării lucrărilor de construcţii.

- STAS 1275-88      Încercări pe betonul întărit. Determinarea rezistenţelor mecanice.

- STAS 1759-88      Încercări  pe  betonul  proaspăt. Determinarea densităţii  aparente, a lucrabilităţii, a conţinutului de agregate fine şi a începutului de priză.

-  STAS  6652/1-82	Încercări nedistructive ale betonului. Clasificare şi indicaţii generale.

- NE 012-99             Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat – (partea I – beton şi beton armat).

MATERIALE

Cimenturi

Sortimentele uzuale de cimenturi, precum şi domeniul lor de utilizare sunt prevăzute în Codul de practică NE 012-99 – Anexa I.1, I.2.

Verificarea calităţii cimentului se va face, după cum urmează :

- la aprovizionare, conf. prevederilor din Anexa VI.1. pct. A.1 din Codul de practică NE012-99;

- înainte de utilizare, conf. prevederilor din Anexa VI.1. pct. B1 din Codul de practicăNE 012-99;

- metodele de încercare sunt reglementate prin standardele SR EN 196-1…7,21.

Agregate

Pentru prepararea betoanelor se vor folosi agregate grele provenite din sfărâmarea naturală sau concasarea rocilor. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească sunt reglementate în STAS 1667-76 şi după caz STAS 662-89 şi SR 667-98.

Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza următoarele sorturi :

-sortul 1, agregate 0 – 3;

-sortul 2, agregate 3 – 7;

-sortul 3, agregate 7 – 16 sau 7 - 20 mm;

-sortul 4, agregate 16 – 31 sau 16 – 40 mm;

Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul proiectantului. Verificarea calităţii agregatelor se va face:

-la aprovizionare, conform prevederilor din Anexa VI.1., pct. A.2

-înainte de utilizare, conform prevederilor din Anexa VI.1., pct. B.2

Metodele de încercare sunt reglementate în STAS 4606-80 – „Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali. Metode de încercare.”

PREPARAREA ŞI TRANSPORTUL BETONULUI

Betoanele pentru construcţii se prepară numai în staţii de betoane atestate pentru producţia de betoane conform legislaţiei în vigoare.

Tipurile de beton se diferenţiază şi se notează în funcţie de clasa betonului, lucrabilitate, tipul de ciment utilizat, mărimea agregatelor, gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate şi tipul de aditiv adoptat. În comanda de beton adresată staţiei de betoane se vor înscrie tipul de beton, conform prevederilor din Codul de practică NE012-99, ritmul de livrare şi obiectul în care se va folosi.

Pentru lucrările curente, compoziţia betonului se stabileşte de către laboratorul antreprenorului în conformitate cu prevederile din Anexa I.4 şi Anexa I.5. din Codul de practică NE 012-99.

Stabilirea compoziţiei betonului se face :

-la intrarea în funcţiune a unei staţii de betoane ;

-la schimbarea tipului de ciment sau agregate ;

-la introducerea utilizării de aditivi sau la schimbarea tipului acestora ;

-la pregătirea executării unei lucrări care necesită un beton cu caracteristici deosebite de cele curent preparate sau de clasă egală sau mai mare de Bc 25

In cursul preparării betonului, reţeta se va corela de către laboratorul staţiei, în funcţie de :

-umiditatea agregatelor;

-granulozitatea sorturilor;

-densitatea aparentă a betonului proaspăt;

-lucrabilitatea betonului;

Dozarea materialelor componente se face prin cântărire, abaterile trebuind să se înscrie în următoarele limite :

- ± 3 %, la agregate;

- ± 5 %, la aditivi;

- ± 2 %, pentru ciment şi apă;

- ± 3 %, pentru cenuşă.

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare forţată sau prin cădere liberă. Ordinea de introducere a materialelor componente în betonieră, va respecta prevederile de utilizare ale utilajului, începând cu granula cea mai mare.

Durata de amestecare va fi de minim 45 secunde de la introducerea ultimului component.

La terminarea schimbului sau la întreruperea preparării betonului pentru o durată mai mare de 1 oră, toba betonierei se va spăla cu apă.

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 5 cm se va face cu autobetoniere, iar a celor cu tasare de max. 5 cm cu autobasculante cu bena amenajată corespunzător.

Transportorul local va fi în bene sau recipiente ermetice pentru a se preveni pierderea laptelui de ciment.

Durata totală de transport nu va depăşi 45 – 60 minute.

REGULI GENERALE DE BETONARE

Executarea lucrărilor de betonare poate începe numai după ce s-a verificat îndeplinirea următoarelor condiţii :

-compoziţia betonului a fost acceptată de beneficiar;

-sunt  realizate  măsurile  pregătitoare,  sunt  aprovizionate  şi  verificate  materialele necesare;

-au fost recepţionate calitativ lucrările de cofraje şi armături, dacă armătura este ruginită, se va demonta, curăţa şi numai după remontare se va recepţiona din nou;

-suprafeţele de beton turnat anterior şi întărit nu prezintă zone necompactate sau segregate şi au rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între cele două betoane;

-nu se întrevede posibilitatea apariţiei unor condiţii climatice nefavorabile;

Respectarea acestor condiţii se va consemna într-un act care va fi aprobat de beneficiar. Betonul trebuie să fie pus în lucrare în maxim 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare. Se admite un interval de maxim 30 minute numai în cazurile în care durata transportului este mai mică de 30 minute.

La turnarea betonului se vor respecta următoarele reguli generale:

- dacă turnarea betonului se face în cofraje sau peste un alt strat, cofrajele de lemn sau betonul vechi, vor fi udate cu apă cu 2-3 ore înainte de turnare, iar apa rămasă se va evacua;

-betonul se va descărca din mijlocul de transport în bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct în lucrare;

-dacă betonul adus la locul de turnare nu se încadrează în limitele de lucrabilitate admise sau prezintă segregări,va fi refuzat, fiind interzisă punerea lui în opera; se admite îmbunătăţirea lucrabilităţii numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant, cu acordul beneficiarului;

-pentru betonul armat se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor faţă de poziţia prevăzută în proiect;

-se va urmări înglobarea completă a armăturilor în beton, cu respectarea grosimii stratului de acoperire al armăturilor;

- nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici alipirea vibratorului de armătură;

-se va urmări comportarea şi menţinerea poziţiei iniţiale ale cofrajelor şi susţinerilor acestora, luându-se măsuri imediate de remediere în cazul constatării unor deplasări sau deformaţie ;

COMPACTAREA

Compactarea betonului se va face mecanic, prin vibrare.

Se admite compactarea manuală, numai în cazuri accidentale de întrerupere a funcţionării vibratorului. Alegerea tipului de vibrare se face în funcţie de tipul şi dimensiunile elementului.

La execuţie se vor respecta prevederile pct.12.4. din Codul de practică NE 012-99, referitor la compactare. În măsura în care este posibil se vor evita rosturile de lucru organizându-se execuţia astfel ca betonarea să se facă fără întrerupere pe întregul element.

Când rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziţia lor va fi prevăzută prin proiect. Pentru a asigura condiţii favorabile şi de reducere a deformaţiilor din contracţie, se va asigura menţinerea umidităţii betonului, protejând suprafeţele prin :

- acoperirea cu materiale de protecţie;

- stropirea periodică cu apă;

- aplicarea de pelicule de protecţie;

Protecţia se va menţine minim 7 zile, numai dacă între suprafaţa betonului şi cea a mediului nu este o diferenţă de temperatură mai mare de 12oC.

Pe timp ploios suprafaţa betonului se va acoperi cu prelate sau folii din polietilenă. Decofrarea se va face numai după ce betonul a atins rezistenţa necesară.

TOLERANŢE DE EXECUŢIE

Abaterile maxime admisibile la executarea lucrărilor de betonare se vor încadra în prevederile anexei III.1 din Codul de practică NE 012-99.

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE BETOANE

Controlul calităţii lucrărilor de betoane se face pe faze :

- înainte de începerea betonării, conform prevederilor din Anexa VI.1., pct. D1 şi pct.17.2.1.2. din Codul de practică NE 012-99;

- în cursul betonării elementelor conf. prevederilor pct. 17.2.1.3. din Codul de practicăNE 012-99;

- la decofrare;

Criteriile pentru aprecierea calităţii betonului se vor lua conform prevederilor din Anexa VI.3 şi pct. 17.2.2. din Codul de practică NE 012-99 .

Calitatea betonului pus în operă se apreciază conform prevederilor din Anexa VI.3 2. din Codul de practică NE 012-99 şi se consemnează în proces – verbal.

Dacă nu s-au îndeplinit condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun. Recepţia structurii de rezistenţă se va face conform caiet V, punctele 2.13 - 2.15 din normativul C 56-85.

Intocmit

ing. Popescu Liviu

CAIET DE SARCINI

COFRAJE

GENERALITĂŢI

Prezentul capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrările de cofrare pentru turnarea betoanelor monolite de orice fel (simple sau armate) la elemente de construcţii ca: fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi şi plăci.

Caietul de sarcini nu se referă la cofraje speciale ca : cofraje glisante, cofraje tunel, cofraje pentru elemente de tipul cupolelor, pânze subţiri, planşee casetate, etc. altele decât cele obişnuite.

NORMATIVE DE REFERINŢĂ

-NE 012-99	Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat – (partea I – beton şi beton armat).

-C 162-73	Normativ pentru alcătuirea şi folosirea cofrajelor metalice plane.

-C 11-74	Instrucţiuni  tehnice  privind  alcătuirea  şi  folosirea  panourilor  din placaj pentru cofraje.

-C 16-84	Realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii.

MATERIALE

Materialele utilizate pentru cofraje vor fi material lemnos, derivate ale acestuia, metal  sau  materiale  plastice.  Materialele  trebuie  să  corespundă  reglementarilor specifice în vigoare.

Pentru materialul lemnos se va utiliza cherestea de răşinoase conf. STAS 1949-86 calitatea C, placaj pentru lucrări exterioare conf. STAS 7004-89 de tip A calitatea I de 8 sau 15 mm grosime sau placaj de vagoane de marfa conf. STAS 8841-90.

- şuruburi cu cap înecat pentru lemn STAS 1452-82 sau cuie filetate STAS

2111-90 tip B sau cuie din sârma de otel cu cap conic tip D.

- cofrajele metalice se executa de regula din otel pentru construcţie STAS 500/1-89 si 500/2/3-80 precum şi toate standardele referitoare la laminare.

- pentru unguentul de garda aplicat imediat după curăţire se va folosi "emulsia parafinoasa STN” cu următoarea compoziţie:

OPERAŢIUNI DE MONTARE ALE COFRAJELOR

-curăţirea şi nivelarea locului de montaj;

-trasarea poziţiei cofrajului;

-transportul şi aşezarea panourilor şi a celorlalte materiale şi elemente de inventar în apropierea locului de montaj;

-curăţirea şi ungerea panourilor;

-asamblarea şi susţinerea provizorie a acestora;

-verificarea  poziţiei  cofrajului  pentru  fiecare  element  de  construcţie,  atât  în  plan orizontal, cit şi pe verticală şi fixarea în poziţie corecta şi relaţia cu elementele de la etajul inferior;

-verificarea golurilor;

-încheierea, legarea (blocarea) şi sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitivelor de blocare (caloţi, juguri, tiranţi, zăvoare, distanţieri, proptele, contravânturi etc.).

-etanşarea rosturilor;

DECOFRAREA

Părţile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după atingerea unei rezistente în beton de 2,5 N/mmp, astfel încât feţele şi muchiile să nu fie deteriorate. Pentru decofrarea feţelor inferioare la plăci şi grinzi şi menţinerea popilor de siguranţă se vor respecta cu stricteţe condiţiile din Codul de practică NE 012-99, pct.11. Se vor respecta şi prevederile din STAS 1275-88 „Încercări pe betonul întărit. Determinarea rezistenţelor mecanice”.

TOLERANTE DE EXECUŢIE

Daca în documentaţia tehnică nu sunt date sarcini suplimentare se vor respecta următoarele abateri de la elemente de cofraj gata confecţionate:

- lungime ± 4 mm;

- lăţime ± 3 mm;

Abaterile faţă de dimensiunile din proiect ale cofrajelor şi ale elementelor de beton şi beton armat după decofrare vor fi cele din Codul de practică NE012-99, anexa III.1, tab.III.1.1.

PROIECTAREA COFRAJELOR

Proiectul pentru cofraj şi susţineri se elaborează de antreprenor pe cheltuiala sa. La proiectare se va ţine cont de prevederile din “Ghidul pentru proiectarea şi utilizarea cofrajelor”.

CONDIŢII PRIVIND CONTROLUL CALITĂŢII

Controlul preliminar care	cuprinde lucrările pregătitoare	în special trasarea şi elementele sau subansamblurile de cofraje şi susţineri.

-în cursul execuţiei poziţionarea fata de trasare şi modul de fixare a elementelor.

-final, recepţia cofrajelor şi consemnarea în "Registrul de procese-verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse” ţinând seama de precizările din Codul de practica NE012-99, punct 11.5;

-alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire;

-încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeităţii acestora;

-dimensiunea interioara a cofrajelor, în raport cu cele ale elementelor care urmează a se betona;

-poziţia cofrajelor în raport cu trasarea şi cu elementele corespunzătoare situate la nivelele inferioare;

-verificarea golurilor.

CONDIŢII DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR

Măsurătorile lucrărilor de cofraje se fac la mp de cofrag în contact cu betonul. Se scad golurile mai mari de 0,25 mp. La măsurători se respecta condiţiile din indicativul normelor de deviz C ediţia 1981.

În afara lucrărilor arătate mai sus se vor prevedea :

-montarea în şipci triunghiulare pentru evitarea muchiilor vii;

-montarea schelelor de acces şi a platformelor de lucru la betonare şi armare;

-ştemuirea golurilor lăsate de tiranţi;

-debavurarea muchiilor şi repararea golurilor şi a defectelor;

-ungerea cofrajului cu materiale ce nu afectează aspectul finisajului (pe parcursul exploatării);

-se cuprind preturile de achiziţionare, transport, montare, demontare,  curăţire, returnarea la deţinător precum şi chiria în caz de imobilizare pe şantier;

Intocmit

ing. Popescu Liviu

CAIET DE SARCINI

ARMĂTURI

GENERALITĂŢI

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrări de montare a armăturilor pentru elemente din beton armat confecţionate cu agregate grele, turnate monolit pe şantier în elemente de construcţii curente de orice fel la lucrări de construcţii curente de orice fel la lucrări şi construcţii industriale, agrozootehnice, locuinţe şi social–culturale.

Prescripţii pentru montarea armăturilor ce trebuiesc respectate la executarea lucrărilor speciale cum sunt : elemente de beton armat cu armătură precomprimată, pânze subţiri, construcţii masive, hidrotehnice, precum şi elemente aflate în zone cu agresivitate naturală sau chimică, elemente supuse la temperaturi ridicate sau executate din agregate uşoare se vor indica separat.

STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ

La lucrările de montare a armăturilor pentru elemente din beton armat se vor avea în vedere următoarele standarde şi normative de referinţă :

- STAS 438/1-89Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la cald. Mărci şi condiţii de calitate.

- STAS 438/2-91Produse de oţel pentru armarea betonului. Sârmă rotundă trefilată.

- STAS 438/3-89 Produse de oţel pentru armarea betonului. Plase sudate.

- STAS 10107/0-90	Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale beton, beton armat beton precomprimat.

- STAS 1799-88 Construcţii de beton, beton armat şi precomprimat. Tipul şi frecvenţa verificărilor calităţii materialelor şi betoanelor destinate executării   lucrărilor de construcţii.

- NE 012-99  Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat – (partea I – beton şi beton armat).

- C 28-83 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel – beton.

- C 56-02 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.

- C 150-84 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile, industriale şi agricole.

- P 83-81 Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton – oţel.

- P 100-2006 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social–culturale, agrozootehnice şi industriale.

- P 10-86 Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii.

MATERIALE

Sortimentele uzuale de oţeluri pentru armături, caracteristicile de formă şi dimensiuni sunt precizate în standardele de produs STAS 438/1-89 pentru oteluri cu profil neted OB37 şi profilate PC52, respectiv STAS 438/2-91 şi 438/3,/4 –98 pentru sârme trase şi plase sudate pentru beton armat.

Controlul calităţii oţelurilor se execută conform STAS 430/1-89 cap. 3, STAS 438/2-91 cap. 3 şi STAS 438/3-89 cap.3.

PREVEDERI CONSTRUCTIVE

La fasonarea şi montarea armăturilor se vor respecta prevederile constructive din capitolele corespunzătoare din standardele şi normativele în vigoare, aşa cum urmează:

- STAS 10107/0-90 – cap.6 - Prevederi de alcătuire pentru elementele din beton armat;

- NE012-99 – Anexa II.1 - Fasonarea, montarea şi legarea armăturilor;

- C 28 – 83  – Cap. 5-Sudarea manuală cu arcul electric prin suprapunerea şi cu eclise;

- P 10-86- punctul 6.4.- Fundaţii izolate – Armare;

- punctul 7.15- Fundaţii continue – Armare;

- P 59-86 Folosirea armăturii cu plase sudate.

- cap. 3. - Prevederi generale de alcătuire;

- cap. 4. - Prevederi speciale de alcătuire, pe tipuri de elemente;

- cap. 5. - Prevederi privind opera a plaselor sudate;

CONTROLUL CALITĂŢII

Pentru lucrările de montare a armăturilor pentru elemente din beton armat se vor avea în vedere prevederile din Codul de practică NE012-99, Anexa II.2.

În cadrul normativului C. 56-02 caietul V – cap. 2.4. sunt prevăzute toate verificările şi modul  de  stipulare  a  observaţiilor  făcute  asupra  armăturilor  montate  în  cofraje, pregătirea pentru betonare.

Documentaţia pregătită pentru recepţia structurii de rezistenţă trebuie să conţină actele şi datele prevăzute la punctul 2.11 din normativ.

La fasonarea armăturilor se va trece numai după ce oţelurile pentru elementele de beton armat au fost verificate conform prevederii STAS 1799-88 – „Construcţii de beton, beton armat şi beton precomprimat. Tipul şi frecvenţa verificărilor calităţii materialelor şi betoanelor destinate lucrărilor de construcţii” şi numai dacă materialul corespunde calitativ.

Intocmit

ing. Popescu Liviu